Эффекты размытия фазовых переходов в сегнетоэлектриках – релаксорах

Л.А. Кладенок

Одна из актуальнейших проблем современной физики в области исследования фазовых переходов связанна с исследованием сегнетоэлектриков сложного состава со структурой типа перовскита, в которых не наблюдается четкого фазового перехода.  В связи с этим появилось новое название сегнетоэлектрик с размытым фазовым переходом. В таких сегнетоэлектриках наблюдается релаксационный характер диэлектрической поляризации в области фазового перехода. Такие опытные факты удается объяснить, если предположить, что размытие фазового перехода обусловлено флуктуациями состава. Согласно этим представлениям различные области кристалла (линейный размер ~100 А) имеют различные температуры Кюри. Предполагается, что релаксация обусловлена 1) движением границ между полярной и неполярной фазами или 2) зарождением и исчезновением полярных областей. Второй механизм был рассчитан в работе, в которой была обобщена теория Дебая на случаи, когда число релаксаторов меняется с температурой (с максимумом: в средней точке Кюри Тср). При таком подходе возникает возможность объяснения различных опытных фактов, например температурной зависимости ε  [1, 2, 3].

Для эффектов релаксационной поляризации микроскопических полярных областей в сегнетоэлектриках–релаксорах [4, 10] при T>Tm описывается законом (1)

ε=1A+B(T−T0)m,                                               (1)

где A, B – константы; m – принимает значение от 1,5 до 2,0 [5,7]. Также отличительным признаком сегнетоэлектриков–релаксаров является существование спонтанной поляризации сопутствующих ей свойств (пьезоэффекта, пироэффекта и др.) при T>Tm. Отметим, что Tm в этих объектах увеличивается с увеличением частоты измерительного поля.

Таблица. Температурно-зависимые коэффициенты по петлям гистерезиса в представлении полиномами

| Коэффициенты | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PMN | 0.9PMN-0.1PT | PLZT 12/40/60 |
| A0(Vm/C) | 1,04·108 | 0,17·108 | 5,55·108 |
| A1(Vm/CK) | -0,79·106 | -0,21·106 | -2,67·106 |
| A2(Vm/CK2) | 1,57·103 | 0,53·103 | 3,25·103 |
| B0(Vm5/C3) | -3,23·109 | 0,29·109 | 8,65·109 |
| B1(Vm5/C3K) | 2,11·107 | -0,15·107 | -8,73·107 |
| B2(Vm5/C3K2) | -3,46·104 | 0,16·104 | 16,6·104 |
| C1(Vm9/C5) | 1,04·1010 | 1,6·109 | -4,19·1011 |
| C1(Vm9/C5K) | -5,17·107 | 0 | 2,90·108 |
| C2(Vm9/C5K2) | 8,07·104 | 0 | -4,51·106 |

| Коэффициенты | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLZT 9/65/35 | SBN | BTS-3.5 |
| A0(Vm/C) | 1,24·108 | 0,14·108 | 1,89·108 |
| A1(Vm/CK) | -0,62·106 | -0,12·106 | -1,27·106 |
| A2(Vm/CK2) | 0,84·103 | 0,26·105 | 2,14·103 |
| B0(Vm5/C3) | 1,38·109 | -1,97·109 | 4,08·109 |
| B1(Vm5/C3K) | -1,31·107 | 0,63·107 | -2,18·107 |
| B2(Vm5/C3K2) | 2,3·104 | 0 | 12,8·104 |
| C1(Vm9/C5) | 1,24·1011 | 4,11·1010 | -2,17·1013 |
| C1(Vm9/C5K) | -7,19·108 | -1,18·108 | 1,57·1013 |
| C2(Vm9/C5K2) | 1,08·106 | 0 | -2,83·108 |

Рис.2. Гистограмма локальных TСдля различных количеств дислокации в объеме 100x100x100 мм3: сплошные линии – аппроксимации распределения функции Гауса; a – 1; б – 10; в – 50; г – 100

В работе [6, 8, 9] подробно анализируется модель, в которой выдвигаются следующие положения:

– в релаксорах существуют микроскопические полярные области, обусловленные неоднородностью распределения атомов разного сорта;

– эти области независимы, т.е. каждая область имеет свой дипольный момент, который может независимо переключиться;

– в ромбоэдрической фазе дипольные моменты могут ориентироваться только в одном из направлений [111].

С использованием термодинамической теории Ландау плотность свободной энергии для сегнетоэлектриков-релаксаров можно записать как  (2):

Рис.3. Зависимость полуширины гауссовской функции σК и числом дислокаций

gT,P=ATP22+BTP44+CTP66+⋯                                  (2)

Температурно-зависимые коэффициенты A(T), B(T), C(T) могут быть определены по петле гистерезиса в их представлении полиномами (3)

AT=A0+A1T+A2T2; BT=B0+B1T+B2T2;                      (3)

CT=C0+C1T+C2T2

В таблице приведены результаты таких расчетов при обработке экспериментальных данных для материалов PMN, 0.9PMN-0.1PbTiO3, PLZT 12/40/60, PLZT 9/65/35, SBN и BTS – 3.5.

Во всех рассмотренных материалах в релаксорных фазах величина дипольных моментов уменьшается с увеличением температуры. При увеличении температуры до Tm монодоменный кристалл разбивается на малые полярные области. Этот процесс продолжается до предельной температуры T>Tm. При более высоких T концентрация полярных областей уменьшается, и кристалл становится нормальным параэлектриком.

- Литература:

1. Смоленский Г.А. Научная сессия Отделения общей физики и астрономии академии наук СССР совместно с Отделением физико-технических и математических наук Академии наук Молдавской ССР – Кишинев, 1973 г., С.331-351.

2. Ляпин А.А., Кадомцев М.И., Тимофеев С.И. Исследование деформирования частично заглубленного фундамента при гармоническом воздействии с использованием МКЭ– // «Инженерный вестник Дона», 2011, №4. –Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/ archive/n4y2011 /700  (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

3. Снежков В.И. , Столбовская Н.Н. , Камошенкова Е.В. , Корабельников Г.Я. Направления повышения конкурентоспособности коммерческих банков на рынке автокредитования в Ростовском регионе–  // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4 (часть 2). –Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/ archive/n4p2y2012/1315  (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

4. Cross L.E. // Ferroelectrics. 1987. V.76. P.241-267

5. Смоленский Г.А., Боков В.А., Исупов В.А. и др. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики // Л. 1971. С.476.

6. Skulski R. The diffusion of the phase transitions in the selected groupsof ferroelectrics and relaxors. Katowice, 1999, P.345

7. Skulski R. // Mater. Sci. and Engineering. 1999. V.B64. P.39-43.

8. Захарченко И.Н., Дудек Ю., Дудкевич В.П. и др. // Рукопись деп. ВИНИТИ. 1985. № 2956 – В88. с.423.

9. Surowiak Z., Margolin A.M., Birukov S.V. et al/ // Inzynieria materialova. 1988. V.4. P. 87-95.

10. Блинц P., Жекш Б. Мягкие моды в сегнетоэлектриках и антисегнетоэлекриках. М, 1975, с.398