Числовые характеристики релаксации напряжений

в пропитанном растворами песчаном бетоне

Г.Г. Смелик, А.К. Сысоев, О.Я. Печикин

(ЮФУ, РГСУ, Ростов-на-Дону)

Для цементных бетонов характерно непрерывное взаимодействие с окружающей средой и изменение с течением времени внутренней структуры.

В отличии от свойств упругого тела, характеризующегося мгновенным возникновением деформаций при приложении к нему нагрузки и мгновенным восстановлением их после снятия нагрузки, ползучесть – замедленная деформация нагруженного тела, нарастающая со временем. С явлением ползучести непосредственно связано явление релаксации напряжения при постоянной нагрузке.

Известно, что для повышения коррозийной стойкости изделий из бетонов их пропитывают растворами кремнийорганических соединений, петролатума и других веществ [1].

Пропитка цементных бетонов очевидно влияет и на кинетику релаксации, поэтому для получения числовых характеристик влияния пропитывания образцов из песчаного бетона на релаксируемость и были выполнены описываемые ниже эксперименты.

Релаксация напряжений исследовавшихся образцов измерялась с помощью контрактометра – релаксометра [2], работающего по принципу компенсации деформаций изменением механической нагрузки. Создаваемая деформация (прогиб балочек) вызывалась в начале нагрузкой, равной 30 % от разрушающей. Конструкция прибора дает возможность получить кривую, характеризующую падение напряжений в нагруженном образце при поддержании заданной величины деформации.

Пропитка образцов из песчаного бетона осуществлялась путем окунания их в растворы петролатума в дизельном топливе, полиэтилгидросилоксановой жидкости 136-41 (ГОСТ 10834).

Песчаный бетон для образцов изготавливался на портландцементе Новороссийского завода «Октябрь» марки 400 с плотностью 3,1 г/см3 и нормальной густотой 25%, заполнителем являлся песок Донского карьера Ростовской области с модулем крупности Мкр=1,38.

Состав бетона принят 1:1,82, при В/Ц=0,34 (расход цемента 730 кг, песка – 1339 кг на 1 м3). Предел прочности при сжатии 320 кг/см2, а при изгибе R28из=6,9 Мпа, динамический модуль упругости E=0,346⋅105 Мпа.

Исследования проводились на образцах 20х20х240 мм, в течение 28 суток твердевших на воздухе (с промежуточными испытаниями 7, 14 и 28 суток).

Пропитка 14 суточных образцов производилась 30 минутным окунанием их в растворы полиэтилгидросилоксановой жидкости 136-41 в керосине (1:20), петролатума в дизельном топливе (1:4). После суточного хранения на воздухе эти образцы подвергались загружению на контрактометре – релаксометре. Пропитка 7 суточных образцов производилась только раствором полиэтилгидросилоксановой жидкости 113-63. Затем после 1, 7 и 28 суточного хранения на воздухе эти образцы подверглись испытанию, т.е. загружению на контрактометре – релаксометре.

Одновременно с этими составами изготавливались образцы – кубы размером 50х50х50 мм для определения открытой пористости. Открытая пористость для непропитанных образцов составила –0,15. пропитанная петролатумом –0,09 и кремнийорганической жидкостью – 0,076.

Как показывает анализ результатов, наибольшей способностью к релаксации обладают непропитанные образцы. Пропиточный материал блокирует испарение влаги из образца, увеличивает вязкость структуры, вследствие чего у пропитанных образцов скорость релаксации снижается.

Наименьшей она оказалась у пропитанных раствором петролатума. Промежуточная – у пропитанных раствором 113-63. Снижается скорость релаксации напряжений и с возрастом образцов за счет заполнения пор гидратными новообразованиями.

Кинетика релаксации напряжений хорошо описывается функцией [3]

H(t,τ0)=H(∞,τ0)+(1−H(∞,τ0))⋅exp(−β(t−τ0)p), 	(1)

где H(t,τ0) – коэффициент затухания релаксирующих напряжений, вычисленный в момент времени t≥τ0;

τ0 – возраст бетона в момент загружения;

p – постоянная, характеризующая промежуточное положение гелевой составляющей бетона между телами Гука и Ньютона (0≤p≤1);

β – постоянная, характеризующая скорость релаксации напряжений (особенно в начальной промежуток времени).

Вычисление параметров β и p выполнялось по матрице экспериментальных данных релаксации напряжений:

β=exp1B⋅i=1nyii=1nyi2−i=1nxii=1nxiyi,

p=1Bni=1nxiyi−i=1nxii=1nyi,

где B=ni=1nxi2−i=1nxi2;

n – число экспериментальных пар точек;

xi=ln(ti−τ0),  yi=lnln1−H(∞,τ0)HЭ(ti,τ0)−H(∞,τ0),

HЭ(ti,τ0) – экспериментальное значение коэффициента затухания в момент времени  ti (i=1,n__).

Оптимальные значения H(∞,τ0), β и p вычислялись на компьютере по разработанной нами программе, написанной на различных алгоритмических языках. Критерием оптимальности служил принцип Лажандра, по которому сумма квадратов разностей опытных значений HЭ(ti,τ0) и вычисленных по формуле (1) должна быть наименьшей. Компьютер затрачивает на обработку одной матрицы экспериментальных данных 6 секунд.

Сравнение вычисленных по формуле (1) и экспериментальных определений релаксирующих напряжений, приведенное в таблице 1, показывает, что во все моменты наблюдений погрешность расчетных величин H(ti,τ0) не превышает 3% от опытных, то есть экспериментальные тренды практически совпадают с расчетными кривыми. Об этом же свидетельствуют значения выборочного коэффициента линейной корреляции r между xi и yi (−1≤r≤1), приведенные в таблице 2, которые, как правило, превышает 0,99, то есть очень близки к единице.

Вычислением r выполнялось по формуле

r=i=1n(xi−x__)(yi−y__)i=1n(xi−x__)2⋅i=1n(yi−y__)2 ,

где x__=1ni=1nxi, y__=1ni=1nyi.

Таким образом, функция (1) с большей точностью описывает кинетику релаксации напряжений в песчаном бетоне. Следовательно, она позволяет прогнозировать с помощью компьютера предельное значение коэффициента затухания H(∞,τ0) и экстраполировать величины H(t,τ0) на основе опытных наблюдений в течении конечного отрезка времени. Это прогнозирование выполнено в настоящей работе на базе 10-суточного эксперимента (таблица 2).

Равенство (1) можно представить в виде

X(t,τ0)=1−exp(−β(t−τ0)p),

где X(t,τ0)=1−H(t,τ0)1−H(∞,τ0) – нормированный коэффициент роста отрелаксированной части напряжений к моменту времени t.

Величина X(t,τ0) монотонно возрастает от 0 до 1 и представляет собой известную в теории вероятностей и математической статистике интегральную функцию распределения времени релаксации [4]. Это позволяет ввести для количественной и качественной характеристики релаксации напряжений, кроме параметров уравнения (1) и коэффициента корреляции r, статистические характеристики: математическое ожидание M(t−τ0), медиану Me(t−τ0), среднее квадратическое отклонение δ, которые вычислялись по формулам

M(t−τ0)=β−1p⋅Г1+1p,

Me(t−τ0)=pln2β,

δ=β−1p⋅Г1+1p−Г21+1p,

где Гa=0+∞e−x⋅xa−1dx – гамма – функция.

Математическое ожидание – это средневзвешенное время релаксации напряжений или иначе абсцисса центра группирования распределения релаксирующих напряжений, которое характеризует релаксационную податливость бетона во всем диапазоне времени релаксации: чем меньше M(t−τ0), тем бетон более релаксационно податлив.

Среднее квадратическое отклонение δ характеризует релаксационную устойчивость бетона. Чем больше δ, тем больше разброс времени релаксации, то есть тем в течение большого промежутка времени бетон способен к значительной релаксации напряжений. Медиана Me(t−τ0) распределения – это время, за которое напряжения в бетоне релаксируют на величину, равную 50 % от 1−H(∞,τ0).

Численные значения параметров функции (1) и статистические характеристики для всех опытов приведены в таблице 2. Только непропитанные образцы, загруженные в возрасте τ0=7 сут, отрелаксировали напряжения более, чем на половину от начального напряжения (H(∞,τ0)=0,46), а наибольшие предельные значения коэффициента затухания показали образцы опытов 3, 8, 9, соответственно 0,74; 0,77 и 0,74. Существенно отличается от других кинетика релаксации напряжений непропитанных образцов (опыт 1). Структура этих образцов оказалась наиболее далекой от структуры идеального вязкоупругого тела (p=0,34), что свидетельствует о преобладании кристаллических контактов по сравнению с коагуляционнонными. Через шесть часов после испытания напряжения в этих образцах уменьшилась на половину общей части отрелаксировавших напряжений за весь диапазон времени (Me(t−τ0)=0,244). Напряжения в образцах остальных восьми опытов достигли 50%  уровня только через 9 и более часов.

Значение Me(t−τ0)=3,997 сут. Для образцов первого опыта свидетельствует об их наихудшей релаксационной податливости, а величина δ=16,766 – о наибольшей релаксационной устойчивости.

Экспериментальное определение величин релаксируемых напряжений показало, что образцы, пропитанные 136-41 (опыт 2) и петролатумом (опыт 3),  занимают среднее положение между идеально упругим и вязкоупругим телами соответственно (p=0,43 и p=0,60), причем образцы, пропитанные петролатумом, обладают меньшей релаксационной устойчивостью (δ=3,470), чем пропитанные  136-41 в керосине (δ=6,444). Наилучшую релаксационную податливость обнаружили непропитанные образцы, загруженные в возрасте τ0=28 сут. (Me(t−τ0)=1,203), эти же образцы обладают наименьшей релаксационной устойчивостью δ=2,031.

Кинетика релаксации напряжений непропитанных и пропитанных 134-41 образцов, загруженных после суточного хранения на воздухе в возрасте 7 сут., существенно отличается от других. Предельное значение коэффициента затухания для непропитанных образцов оказалось меньше, чем для пропитанных (соответственно 0,46 и 0,51), релаксационная податливость первых (Me(t−τ0)=1,410) меньше последних (Me(t−τ0)=1,713), но релаксационная устойчивость у них примерно одинаковая (δ=2,480 и δ=2,351), причем структура пропитанных образцов оказалась наиболее близкой к идеальному вязкоупругому телу (p=0,74). Есть основания утверждать, что существует некоторый возраст загружения τ0=7  сут. такой, что пропитанные и непропитанные образцы имеют одинаковый коэффициент затухания H(∞,τ0). Существование этих экстремальных точек ранее обнаруживалось при изучении влияния других факторов (температура, влажность, размеры и др.) на кинетику длительных процессов в бетонах, особенно раннего возраста. Причинами этого является интенсивно продолжающаяся гидратация цемента и влияние на нее механической нагрузки, различное время хранения образцов на воздухе после пропитки, влияние напряжения от высыхания при испытании.

Таблица 1.

Сравнение расчетных по формуле (1) и экспериментальных определений

релаксирующих напряжений в песчаном бетоне

| 1. Непропитанные образцы, τ0=14 сут. |  |  |  | 2. Пропитанные 136-41, τ0=14 сут. |  |  |  | 3. Пропитанные петролатумом, τ0=14 сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t−τ0 (сут.) | H(t,τ0) |  | Погрешн. % | t−τ0 (сут.) | H(t,τ0) |  | Погрешн. % | t−τ0 (сут.) | H(t,τ0) |  | Погрешн. % |
|  | опыт | расчет |  |  | опыт | расчет |  |  | опыт | расчет |  |
| 0,3 1 2 3 4 6 8 10 | 0,794 0,745 0,717 0,702 0,686 0,670 0,662 0,656 | 0,801 0,744 0,712 0,695 0,683 0,668 0,659 0,653 | 0,9 0,1 0,7 1,0 0,4 0,3 0,5 0,5 | 0,3 1 2 3 4 6 8 10 | 0,850 0,780 0,755 0,740 0,725 0,710 0,700 0,700 | 0,844 0,789 0,754 0,736 0,725 0,710 0,702 0,697 | 0,7 1,2 0,1 0,5 – – 0,3 0,4 | 0,3 1 2 3 4 6 8 10 | 0,910 0,860 0,815 0,790 0,780 0,765 0,760 0,755 | 0,912 0,851 0,812 0,790 0,777 0,762 0,753 0,749 | 0,2 1,0 0,4 – 0,4 0,4 0,9 0,8 |
| 4. Непропитанные образцы, τ0=7 сут. |  |  |  | 2. Пропитанные 136-41, τ0=7 сут. |  |  |  | 6. Пропитанные петролатумом, τ0=7 сут. |  |  |  |
| 0,5 1 2 3 4 6 8 10 | 0,733 0,650 0,560 0,527 0,510 0,487 0,473 0,467 | 0,732 0,651 0,572 0,532 0,510 0,486 0,474 0,469 | 0,1 0,1 2,1 0,9 – 0,2 0,2 0,4 | 0,5 1 2 3 4 6 8 10 | 0,807 0,750 0,653 0,597 0,563 0,533 0,527 0,523 | 0,819 0,737 0,646 0,596 0,567 0,537 0,524 0,517 | 1,5 1,7 1,1 0,2 0,7 0,7 0,6 1,1 | 0,5 1 2 3 4 6 8 10 | 0,853 0,813 0,760 0,733 0,710 0,693 0,677 0,673 | 0,856 0,809 0,758 0,730 0,711 0,689 0,676 0,669 | 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 0,6 0,1 0,6 |

Таблица 2.

Параметры формулы (1) и статистические характеристики

кинетики релаксации напряжений песчаного бетона

| № опыта | H(∞,τ0) | β | p | r | Me(t−τ0) (сут.) | M(t−τ0) (сут.) | δ (сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0,62 0,68 0,74 0,46 0,51 0,65 0,64 0,77 0,74 | 1,12 1,08 0,85 1,04 0,77 0,79 0,82 1,12 1,11 | 0,34 0,43 0,60 0,60 0,74 0,57 0,63 0,62 0,52 | 0,994 0,995 0,992 0,995 0,994 0,999 0,999 0,983 0,991 | 0,244 0,356 0,712 0,509 0,867 0,795 0,766 0,461 0,404 | 3,997 2,305 1,973 1,410 1,713 2,440 1,940 1,203 1,526 | 16,766 6,444 3,470 2,480 2,351 4,575 3,211 2,031 3,231 |

Выводы

1. Деформация ползучести цементно – песчаного бетона, пропитанного растворами различных импрегнирующих составов уменьшается, что объясняется блокировкой влаги внутри бетона и затруднительной вследствие этого текучестью гелевой структурной  составляющей цементного камня.

2. Сушка бетона способствует значительному изменению гелевой составляющей цементного камня и ускоренной кристаллизации новообразований, что снижает ползучесть бетона.

3. Сравнение расчетных и эксперементальных определений релаксируемых напряжений в песчаном бетоне показывает, что погрешность вычисленных величин коэффициента затухания H(t,τ0) не превышает 3% от опытных, то есть экспериментальные тренды практически совпадают с расчетными кривыми. Формула (1) позволяет прогнозировать предельные величины H(∞,τ0) с помощью компьютера на базе экспериментальных данных, полученных за относительно короткий срок испытания загруженных образцов.

Литература

1. Печикин О.Я., Минас А.И. и др. Исследование стойкости песчаного бетона в условиях, способствующих развитию солевой формы коррозии. /Долговечность строительных материалов и конструкций. – Ростов н/Д : РИСИ, 1977.

2. Дибров Г.Д., Остриков С.М. и др. Исследование внутренних напряжений в дисперсных структурах, развивающихся при замораживании. //ДАН СССР, 187,2.–М.: 1969.

3. Полисмаков А.И., Смелик Г.Г., Сысоев А.К. Математическая модель релаксации напряжений в бетоне. //Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Технические науки.–1984, №2.

4. Хрущева И.В., Щербаков В.И., Леванова Д.С. Основы математической статистики и теории случайных процессов. – Спб.:  Лань, 2009.

_________ Смелик Г.Г.

_________ Сысоев А.К.